УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «БЭК-Ремонт»

_____________ М.В. Кудрявцев

«___» ________________ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Изготовление элементов водяного экономайзера 1-й ступени из оребрённых труб

парового котла ст. №9 теплоэлектроцентрали РУСАЛ Краснотурьинск.

Перечень сборок, деталей котла №9 (ТП-200) для изготовления:

| № п/п | Наименование | Кол-во шт. | Ед. изм. | Общ вес | чертеж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сборочные единицы |  |  |  | Т 2937.1.00 |
| 1 | Змеевик со стойками тип 1 (без золозащиты) | 32 | кг | 7514 | Т 2937.1.1.00 |
| 2 | Змеевик со стойками тип 2 (без золозащиты) | 32 | кг | 7539 | Т 2937.1.2.00 |
| 3 | Змеевик со стойками тип 3 (без золозащиты) | 32 | кг | 7571 | Т 2937.1.3.00 |
| 4 | Змеевик со стойками тип 4 (без золозащиты) | 32 | кг | 7504 | Т 2937.1.4.00 |
| 5 | Змеевик со стойками тип 5 (без золозащиты) | 24 | кг | 5556 | Т 2937.1.5.00 |
| 6 | Змеевик со стойками тип 6 (без золозащиты) | 20 | кг | 4630 | Т 2937.1.6.00 |
| 7 | Змеевик со стойками тип 7 (без золозащиты) | 24 | кг | 5556 | Т 2937.1.7.00 |
| 8 | Змеевик со стойками тип 8 (без золозащиты) | 20 | кг | 4630 | Т 2937.1.8.00 |

Изготовление в соответствии с НТД:

- ФНП ОПО "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением."

- СТО ЦКТИ 10.002 -2007 "Элементы трубные поверхностей нагрева, трубы соединительные в пределах котла и коллектора стационарных котлов. Общие технические требования к изготовлению"

- РД 153-34.1-003-01 "Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования" (РТМ - 1 с)

- РД 2730-940-102-92 "Котлы паровые и водогрейные, трубопроводы пара и горячей воды. Сварные соединения Общие требования"

- РД 2730-940-103-92 "Котлы паровые и водогрейные, трубопроводы пара и горячей воды. Сварные соединения Контроль качества"

- и др. НТД

Заказчик предоставляет:

- Труба 32х3 ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ 8731-74 в количестве 32,3 тонны достаточном для изготовления всего объема заказа.

- Лента 08кп (08; 10) - М-Т-Ш-2Б - 1,0х12П ГОСТ 503-81 в количестве 9,115 тонн для изготовления: Змеевик со стойками тип 1 =32 шт.(труба 32х3; лента 08кп (08; 10), Змеевик со стойками тип 2  =32 шт. (труба 32х3; лента 08кп (08; 10), Змеевик со стойками тип 3 =32 шт. (труба 32х3; лента 08кп (08; 10). Остальной объем ленты в количестве 7,385 тонн предоставляет Подрядчик.

Все остальные материалы, включая Лист Б-ПН-0-5  Ст3пс2                                              ГОСТ 19903-74/ГОСТ 14637-89 и все расходные материалы предоставляет Подрядчик.

Заказчик своим транспортом доставляет трубу к месту изготовления деталей парового котла.

Заказчик своим транспортом доставляет детали парового котла от места изготовления в город Краснотурьинск.

Срок изготовления – 30 ноября 2023г.

Примечание:

- ссылка на размещение технической документации

https://cloud.mail.ru/public/nDAq/hTxffnJS6

Технический руководитель

(заместитель технического директора

по Краснотурьинскому участку)                                                          А.С. Аникин