Приложение №14.

Требования к ВК железобетонных изделий.

Поступающие железобетонные изделия подлежат ВК по количеству и качеству по партиям. Каждая партия должна иметь документ о качестве (соответствующие сертификаты, паспорт) и комплектовочную ведомость для упакованных изделий.

В документе о качестве должны быть указаны:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дата выдачи документа;

- наименования и марки изделий;

- номер партии или изделия (при поштучной поставке);

- число изделий каждой марки;

- дата изготовления изделий;

- проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в проектном возрасте;

- отпускная и (или) передаточная прочность бетона (нормируемая, требуемая, фактическая);

- обозначение стандарта, технических условий или рабочей документации на изделие.

Кроме перечисленных в документе о качестве должны быть указаны дополнительные данные, предусмотренные в стандарте, технических условиях или рабочей документации в зависимости от назначения изделий, а также номер сертификата соответствия (при его наличии).

Изделия должны соответствовать требованиям по прочности, жесткости и трещиностойкости, установленным в рабочей документации. В случаях, предусмотренных в стандартах и рабочей документации, изделия должны соответствовать требованиям к параметрам, определяющим их ограждающие свойства (сопротивлению теплопередаче, звукоизоляции).

Требования к внешнему виду изделий (в соответствии с ГОСТ 13015-2012):

1. В бетоне изделий не допускаются трещины, за исключением поперечных трещин от обжатия бетона в предварительно напряженных железобетонных изделиях, ширина которых не должна превышать значений, установленных стандартами на изделия конкретных видов, а также усадочных и других поверхностных технологических трещин, которые должны быть не более, мм:

- 0,1 - в изделиях из тяжелого бетона, подвергаемых попеременному замораживанию и оттаиванию в водонасыщенном состоянии или в условиях эпизодического водонасыщения; в предварительно напряженных железобетонных изделиях из тяжелого и легкого бетона; в колоннах и стойках из тяжелого и легкого бетона;

- 0,2 - в остальных видах изделий из тяжелого, легкого и ячеистого бетонов.

2. На поверхности изделий не допускается обнажение рабочей и конструкционной арматуры, за исключением арматурных выпусков, предусмотренных в рабочих чертежах. Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за торцевые поверхности изделий более чем на 10 мм, за исключением случаев, оговоренных в рабочих чертежах.

3. Открытые поверхности стальных закладных деталей, выпуски арматуры, монтажные петли и строповочные отверстия должны быть очищены от наплывов бетона или раствора.

4. На лицевых поверхностях изделий не допускаются жировые и ржавые пятна.

5. ВК партии изделий проводить в соответствии с нижеприведённой маршрутной картой (по ГОСТ 13015-2012, ГОСТ 19804-2021).

| № п/п | Вид контроля | Объем контроля | Факт проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка комплектности и полноты технической документации | 100 % |  |
| 2 | Проверка геометрических параметров | 10% |  |
| 3 | Внешний осмотр | 10 % |  |
| 4 | Проверка маркировок (на соответствие документа о качестве) | 10 % |  |
| 5 | Проверка хранения изделий на площадке | 100 % |  |
| 6 | Маркировка принятого изделия | 100 % |  |

6. Проверка геометрических параметров проводится в соответствии с ГОСТ 13015-2012 по следующей таблице.

| Виды отклонения геометрического параметра | Геометрический параметр | Класс точности (выбирается для каждого конкретного вида изделия) |
| --- | --- | --- |
| Отклонение линейного размера | Длина, ширина, высота, толщина или диаметр изделия, размеры и положение выступов, выемок, отверстий, проемов; положение ориентиров (мест строповки и опирания, установочных рисок), наносимых на изделие | От 5 до 8 включительно |
| Отклонение от прямолинейности | Прямолинейность реального профиля поверхности изделия в любом сечении: - на заданной длине; - на всей длине | От 1 до 3 включительно. |
| Отклонение от плоскостности | Плоскостность поверхности изделия относительно: - прилегающей плоскости; - условной плоскости | От 1 до 3 включительно. |
| Отклонение от перпендикулярности | Перпендикулярность смежных поверхностей изделия | От 5 до 7 включительно |
| Отклонение от равенства диагоналей (для крупноразмерных изделий) | Разность длин диагоналей | 3 или 4 |

7. Бетонные поверхности изделий конкретных видов должны соответствовать требованиям, установленным в стандарте или рабочей документации на эти изделия. Такие требования могут быть установлены либо в форме указания категории поверхности со ссылкой на настоящий стандарт, либо в форме указания предельных размеров раковин, наплывов, впадин, сколов ребер.

8. Фактические размеры раковин, местных наплывов, впадин и околов бетона ребер изделий на бетонных поверхностях разных категорий не должны превышать указанных в таблице ниже.

| Категория бетонной поверхности изделия | Диаметр или наибольший размер раковины | Высота местного наплыва (выступа) или глубина впадины | Глубина окола бетона на ребре или на поверхности изделия | Суммарная длина околов бетона, измеряемая на 1 м ребра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | Глянцевая (по эталону) |  | 2 | 20 |
| А2 | 1 | 1 | 5 | 50 |
| А3 | 4 | 2 | 5 | 50 |
| А4 | 10 | 1 | 5 | 50 |
| А5 | не регламентируется |  | 10 | 100 |
| А6 | 15 | 3 | 10 | 100 |
| А7 | 20 | 5 | 20 | не регламентируется |

9. При получении положительных результатов контроля, изделия  маркируют зеленым цветом, а в случае отбраковки, торцы маркируют красным цветом и изымают для перемещения в зону брака.